Zapalování

9 ZAPALOVACÍ SVÍČKY

9.1 Konstrukce zapalovací svíčky

Hlavní části jsou:

- elektrody

- keramický izolátor

- kovové pouzdro se závitem

- Elektrody

Každá zapalovací svíčka má střední a jednu nebo více uzemňovacích elektrod.

Střední elektroda: Přivádí vysoké napětí od zapalovací cívky. Materiálem jsou nejčastěji slitiny ušlechtilých kovů (např. wolfram, iridium, platina, stříbro). Ušlechtilé kovy mají lepší odolnost, ale potřebují vyšší přeskokové napětí. Slitiny jsou tedy kompromisem.

Uzemňovací elektroda: Je upevněna na kovovém pouzdře. Dle konstrukce zapalovací svíčky může být jedna nebo více uzemňovacích elektrod.

Poloha elektrod: Aby jiskra přeskakovala v místě, které je pro spalování a zapalovací svíčku nejvýhodnější, existují různé polohy elektrod:

normální poloha  			vysunutá poloha 			zatažená poloha

- Izolátor

Vyrábí se ze speciálních směsí oxidu hliníku. Pro zvýšenou odolnost proti plazivým proudům se glazuje a je opatřen vlnitými bariérami.

Hlavní vlastnosti izolátoru jsou:

- vysoká pevnost

- odolnost proti tlakům

- odolnost proti chemickým vlivům hoření

- stejnorodost (nesmí být pórovitý)

- malá tepelná roztažnost

- dobré izolační vlastnosti

9.2 Tepelná hodnota

Každý spalovací motor se vyznačuje jiným jednotkovým výkonem, zatížením, vnitřním chlazením, kompresi atd. Nelze tedy používat univerzální zapalovací svíčku.

Správná teplota špičky izolátoru zapalovací svíčky je 450 až 850°C. Teplota  450°C je tzv. samočistící, kdy úsady a zbytky, které by se usazovaly na izolátoru a zvyšovaly tak jeho elektrickou vodivost, shoří.  Teplota asi 850°C je horní hranice, kdy by se již palivo mohlo vzněcovat samovolně – vznik samozápalů.

Delší patka izolátoru lépe přijímá a hůře odvádí teplo. Má tedy vysoký součinitel tepelné hodnoty tzv. „teplá svíčka“ – a).

Kratší patka izolátoru naopak hůře přijímá teplo a lépe ho odvádí. Má tedy nízký součinitel tepelné hodnoty tzv. „studená svíčka“ - b).

9.3 Vývojové trendy a novinky

- Zapalovací svíčka se safírovou špicí

Safír má o dva řády vyšší elektrický odpor, než klasické slitiny oxidu hliníku, což znamená možnost zvýšit napětí řádově až 100 kV. Safír vzhledem ke svým optickým vlastnostem (průhlednosti) odvádí padesát až stokrát větší tepelný tok než keramika.

Optické vlastnosti monokrystalického safíru umožní i přesný odečet teploty v kterémkoliv momentu, což napomáhá konstruktérům.

Konstruktéři automobilových motorů vycházejí z předpokladu, že pro dokonalou funkci každého válce je nutné použít šesti ventilů. Toto řešení však často naráží na nedostatek místa. Klasická svíčka má průměr keramické části okolo 12 mm. Použití safíru dovoluje jít konstrukčně až prakticky na polovinu tohoto rozměru.

- Sériové jiskřiště zapalovací svíčky

Špička izolátoru přesahuje ocelové pouzdro svíčky o 6 až 7mm. Špička je opatřena dvěma a více plochými kroužky z elektricky vodivého materiálu. Kroužky jsou od sebe navzájem odizolovány a spojeny s vrcholem špičky izolátoru. Toto uspořádaní pak pracuje jako sériové jiskřiště. Jiskra přeskočí na jednom jiskřišti a za několik mikrosekund na dalších jiskřištích. Výhodou je tedy více jisker na jeden impuls, zapálení na více místech současně a tím lepší kvalita hoření směsi.

Použitá literatura:

JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7

PAULÍN, Zdeněk, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektrotechnika a autoelektronika: funkce, seřízení, opravy, údržba. 1. vyd. Praha: Práce, 1976, 291 p. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7

ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 280 s. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7

# Text boxes

VY_32_INOVACE_ZAP_09