Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Pájené a lepené spoje

Pájené spoje jsou vytvořeny spojením jednotlivých dílů pomocí měkké pájky ( slitiny cínu a olova ) nebo tvrdé pájky (slitiny mědi se zinkem, stříbrem a jinými přísadami ). Měkké pájení se nejčastěji používá v elektrotechnickém průmyslu.

Příklad pájeného spoje

- Pájecí teploty jsou značně nižší než při svařování. Tím vzniká menší pnutí a napětí, která vznikají důsledkem rozdílných teplot.

- Pájené spoje jsou vodotěsné a také elektricky vodivé.

Příklady pájení a pájených spojů

Lepené spoje

Lepení je postup spojování stejných nebo různých materiálů pomocí lepidla.

Doplňuje postupy spojování materiálů nýtováním, pájením, svařováním a drápkováním.  Lepeny jsou dnes vnější plochy letadel, mostů, střešních a okenních konstrukcí, části automobilů. Dalším příkladem je lepení trubek, nalepování brzdového nebo umělohmotného obložení na kovové součásti, břitových destiček na řezné nástroje. Zvláštní výhody skýtá lepení při spojování různých materiálů ( hliník na ocel nebo ocel na sklo). Vznikají přitom hladké povrchy, švy bez štěrbin, stejná pevnost po celém průřezu, dochází k izolačnímu působení a úsporám na hmotnosti.

Úpravy stykových ploch

Zjednodušené zobrazování nerozebíratelných spojů doporučuje kreslit pájené a lepené spoje na technických výkresech velmi tlustou čarou. Pokud nakreslíme tenkou čáru 0,35mm a tlustou čáru 0,7mm, bude velmi tlustá 1,4mm.

### Druhy spojení

Lepený spoj - Quick-lock

Lepený spoj s rovným hladkým koncem a rozšířeným, kuželovitým koncem druhým. Zarážka vnitřní trubky v rozšířeném konci Quick-locku zajišťuje přesnost pokládané délky v potrubí s malou tolerancí.

Lepený spoj - Taper-taper

Lepený spoj hrdlo - dřík, jež do sebe přesně zapadají.Nabízí nejvyšší pevnost spoje prostřednictvím volitelné tloušťky lepidla