Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Technické materiály - surové železo, ocel

Základním materiálem používaným ve strojírenství jsou nejen kovy a jejich slitiny. Materiály v každé skupině mají z části společné, zčásti pro daný materiál specifické vlastnosti.

Kovy, slitiny železa

- Čisté železo - chemicky čisté není vhodné jako technický materiál. protože je příliš měkké

- Ocel - je slitina Fe+C (kterého je maximálně 2,14%  + ostatní legující prvky)

- Slitina - je Fe+C (kterého je maximálně od 2,14 do 5%  + ostatní legující prvky)

Ostatní legující prvky jsou prvky, které jsou:

- Nežádoucí - dostanou se do materiálu ( fosfor, křemík )

- Žádoucí	- prvky,které přidáváme ke zlepšení mechanických vlastností ( Cr, Mo, V, W,

Co atd. )

Rozdělení oceli:

- Podle zpracování

  - Tvářené

  - Odlitky

- Podle složení

- Uhlíkové	- legované

- Slitinové	- nelegované

- Podle čistoty

- Obvyklých jakostí

- Ušlechtilé

- Podle použití

- Konstrukční

- Nástrojové

Ocel a litinu vyrábíme ze surového železa, které je pro praktické využití nepoužitelné. Je příliš křehké, obsahuje více než 5% uhlíku. Ocel i litinu  tedy vyrábíme ze surového železa.

Přehled výroby surového železa

Surové železo vyrábíme ve vysokých pecích z železných rud působením paliva, struskotvorných přísad a vzduchu.

Železné rudy:

  - magnetovec ( 40-70% železa)

  - krevel          ( 40-65% železa)

  - hnědel          ( 28-45% železa)

  - ocelek          ( 44-58% železa)

  - chamosit      (asi 35%  železa)

Tuto rudu upravujeme:  a) drcením

b) pražením (odstraňujeme oxid uhličitý)

Vsázka pro vysokou pec:

- železná ruda

- koks (palivo)

- struskotvorné přísady (mají čistící účinky)

Hlavní části vysoké pece

- kychta (zabraňuje unikání plynu)

- šachta

- rozpor

- zarážka

- nístěj

- podstava

Produkty vysoké pece:

- surové železo

- vysokopecní struska

- vysokopecní plyn

Surové železo

Hlavní produkt vysoké pece,

vyrábíme z něj ocel nebo litinu.

Vysokopecní struska

Slouží k výrobě některých druhů cementů, cihel, dlažebních kostek, nebo se vyváží na odval

Vysokopecní plyn

Je cenné palivo, , slouží k výrobě elektrické energie v přidružených ocelárnách, válcovnách apod.

Přehled výroby oceli

Princip: tekuté surové železo i ocelový odpad zbavují oxidací (spalováním) přebytečného množství uhlíku a jiných prvků. Tento proces nazýváme zkujňováním.

V současné době vyrábíme ocel v :

* kyslíkových konvertorech

* elektrických pecích - obloukových

- indukčních

a) Výroba oceli v kyslíkových konvertorech

Vháníme kyslík na žhavou lázeň, čímž dochází ke spalování uhlíku a tím ke snižování jeho procentuálního obsahu. Vsázku tvoří surové železo a ocelový odpad. Objem KK od 30 do 300 tun vsázky.

b) Výroba oceli v elektrických pecích

1) Obloukové pece

Elektrický proud z transformátoru přichází do dvou svislých elektrod, mezi elektrodou a vsázkou se uzavírá elektrický oblouk. Náklady jsou vyšší, vyrovnají se však vyšší jakosti oceli.

2) Indukční pece

Dělíme na vysokofrekvenční a nízkofrekvenční. Pec je tvořena indukční cívkou. Cívka je nejčastěji z měděných trubek, kterými protéká chladící kapalina. Uvnitř cívky je kelímek ve kterém je roztavený kov. Výhodou těchto pecí je vysoká rychlost tavení, používá se především pro vysocelegované oceli.

Odlévání oceli

Ocel odléváme:

a) do kovových forem – kokily, v níž tuhne na ingoty

b) do pískových, hliněných nebo žárovzdorných forem

c) kontinuální lití

Další zpracování oceli

Základem dalšího zpracování je tváření. Jedná se především o technologie válcování a kování.

Tváření

– je mechanické zpracování kovů, kde se působení vnějších sil mění tvar předmětu aniž se poruší materiál

Způsoby tváření:

1.Volné kování

2.Zápustkové kování

3.Válcování

4.Tažení tyčí a drátu

5.Protlačování

6.Tažení plechu

Základní zákon tváření

Zákon stejných objemů – objem polotvaru před tvářením se rovná objemu po tváření.

Hutní polotovary

- Tyče různých profilů

- Plechy

- Pásoviny

- Trubky

- Dráty

Rozdělení ocelí

Číselné značení ocelí

Oceli na technických výkresech označujeme číselnými značkami. V současné době se přechází na evropské normy.

Oceli třídy 10

Konstrukční ocel obvyklých jakostí.

Zaručují se jen mechanické a technologické vlastnosti – pro součásti podružného významu – stavebnictví – armatury do betonu apod.

Oceli třídy 11

Konstrukční ocel obvyklých jakostí.

Nejměkčí oceli se používají jako hlubokotažné plechy, pásy pruhy, jsou vhodné k obrábění, zaručují dobrou svařitelnost. Nejpoužívanější hutní polotovary.

Oceli třídy 12 až 16

12 – ušlechtilé oceli uhlíkové

se používají tam, kde jsou větší požadavky na jakost oceli, než může splnit ocel třídy 11.

Ušlechtilá se používá  zejména ve stavu tepelně zpracovaném, např. jako ocel zušlechťovaná, cementovaná nebo povrchově kalená.

Ušlechtilé slitinové oceli mají vyšší pevnost, proto se používají při vyšších namáhání

13 – ušlechtilé oceli slitinové, legované  Mn, Si,  - lze je zušlechťovat, oceli pružinové,   dynamové či transformátorové plechy

14 – ušlechtilé oceli slitinové, legované  Cr, Mn, Si, Al – velmi používané slitinové oceli, kuličková ložiska, pružiny motorových a kolejových vozidel

15 – ušlechtilé oceli slitinové, legované   Cr, Mo, V, W, Mn, Si – vysokotlaké kotle a trubky, součásti parních turbín, jsou žáropevné

16 – ušlechtilé oceli slitinové, legované   Ni, Cr, W,V,Cr, Mo – nejjakostnější oceli na vysoce namáhané strojní součásti – houževnaté jádro

17 – ušlechtilé oceli slitinové, vysokolegované   Cr, Mo, Ni, Mn, V, W – oceli korozivzdorné, žárovzdorné a žáropevné

Oceli třídy 19

Nástrojové oceli uhlíkové - nelegované

Po zakalení mají velkou tvrdost, tu si však udržují jen při teplotách do 200°C používáme jen pro ruční nástroje a nářadí, nůžky, kleště, pilníky.

Nástrojové oceli slitinové

Tvrdost si udržují do teplot kolem 250°C používáme  pro ruční nářadí a nástroje pro obrábění nižšími řeznými rychlostmi.závitníky, výstružníky apod.

Nástrojové oceli rychlořezné

Tvrdost si udržují do teplot kolem 560°C vyrábíme z ní nástroje pro obrábění vyššími řeznými rychlostmi. vrtáky, soustružnické nože, frézy apod.

Oceli na odlitky

Uhlíkové oceli na odlitky

Vyrábějí se z obdobných typů ocelí jako výkovky nebo tvářené polotovary. Jejich pevnost bývá asi 300 až 700 MPa.

Slitinové oceli na odlitky

Uplatňují se především tam, kde je třeba vytvořit složité tvary. Technologie odlévání klade zvláštní požadavky na vlastnosti kovu, kov musí dobře zaplňovat formu

Význam doplňkových číslic:

0 tepelně nezpracováno

1 normalizačně žíháno

2 žíháno s uvedením způsobu

3 žíhání na měkko

4 kaleno nebo kaleno a popouštěno

5 normalizačně žíháno a popouštěno

6 zušlechtěno na dolní pevnost

7 zušlechtěno na střední pevnost

8 zušlechtěno na horní pevnost

9 stavy, jež nelze označit 0 až 8

### Přehled nového označení ocelí a odpovídajících dřívějších označení

Označení podle EN 10025-2:2004 Podle EN 10025:1990+ A1:1993 ) Podle EN 10025: 1990 Německo podle DIN 17100 Francie podle NF A 35-501 Spojené království podle BS 4360 Itálie podle UNI 7070 Švédsko podle SS 14 následuje číslo oceli Česko podle ČSN S185 1.0035 S185 1.0035 Fe 310-0 St 33 A 33 Fe 320 13 00-00 10 000 10 004 S235JR 1.0037 Fe 360 B St 37-2 E 24-2 Fe 360 B 13 11-00 S235JRG1 1.0036 Fe 360 BFU USt 37-2 S235JR 1.0038 S235JRG2 1.0038 Fe 360 BFN RSt 37-2 40 B 13 12-00 11 375 S235J0 1.0114 S235J0 1.0114 Fe 360 C St 37-3 U E 24-3 40 C Fe 360 C 11 378 S235J2G3 1.0116 Fe 360 D1 St 37-3 N E 24-4 40 D Fe 360 D S235J2 1.0117 S235J2G4 1.0117 Fe 360 D2 S275JR 1.0044 S275JR 1.0044 Fe 430 B St 44-2 E 28-2 43 B Fe 430 B 14 12-00 11 443 S275J2G3 1.0144 Fe 430 D1 St 44-3 N E 28-4 43 D Fe 430 D 14 14-00 S275J2 1.0145 S275J2G4 1.0145 Fe 430 D2 14 14-01 11 448 S355JR 1.0045 S355JR 1.0045 Fe 510 B E 36-2 50 B Fe 510 B S355J0 1.0553 S355J0 1.0553 Fe 510 C St 52-3 U E 36-3 50 C Fe 510 C 11 523 S355J2G3 1.0570 Fe 510 D1 St 52-3 N 50 D Fe 510 D S355J2 1.0577 S355J2G4 1.0577 Fe 510 D2 11 503 S355K2G3 1.0595 Fe 510 DD1 E 36-4 50 DD S355K2 1.0596 S355K2G4 1.0596 Fe 510 DD2 S450J0 1.0590 55 C E295 1.0050 E295 1.0050 Fe 490-2 St 50-2 A 50-2 Fe 490 15 50-00 15 50-01 11 500 E335 1.0060 E335 1.0060 Fe 590-2 St 60-2 A 60-2 Fe 590 16 50-00 16 50-01 11 600 E360 1.0070 E360 1.0070 Fe 690-2 St 70-2 A 70-2 Fe 690 16 55-00 16 55-01 11 700