Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně v kuplovnách nebo v elektrických pecích. Taví se při teplotě nižší než ocel, zhruba při teplotě 1200°C

Litina  -  slitina Fe+C (2,14%  -4% )+Si,Mn, P

Rozdělení litiny:

- Šedá

- Tvárná

- Bílá

- Temperovaná

- Šedá litina

Šedá litina je nejčastěji používaným konstrukčním materiálem k odlévání nosných částí strojů. Kvůli lupínkovému grafitu má omezenou pevnost a její houževnatost je velmi malá.

Pevnost litiny .10 MPa

Lupínkový grafit rozřezává základní hmotu

- Tvárná litina

Značení 42 23xx

Je to litina očkovaná hořčíkem, slitinami hořčíku a ferosiliciem. Grafit je na rozdíl od šedé litiny zrnitý, což se projevuje výrazným zlepšením mechanických vlastností.tím stoupne pevnost až na 900 MPa. Je vhodná pro součásti namáhané dynamicky nebo otěrem

- Bílá litina

Chemické složení u bílé litiny je podobné jako u šedé litiny, vzniká při rychlém ochlazování.

Je velmi tvrdá, křehká, obrobitelná pouze broušením

- Temperovaná litina

Je to houževnatý a dobře obrobitelný materiál, který se vyrábí tepelným zpracováním – temperováním bílé litiny. Při temperování nastává rozklad cementitu.

B Neželezné kovy

Rozdělení:

- Podle hustoty

  - Lehké kovy		ρ < 5 x 103 kg /m3     -Al, Mg, Ti

  - Těžké kovy		ρ > 5 x 103 kg /m3     -Cu, Zn, W, Cr, Pb atd.

- Podle teploty tání

- Nízkotavitelné	-Sn, Zn, Pb

- Vysokotavitelné	-W, Mo, Ni

- Drahé kovy			-Au, Ag, Pt

- Zvláštní kovy

- Radioaktivní  	-U, Pu, Ra

- Polovodiče		-Ce, Si

Barevné kovy

Hliník-Al

Fyzikální vlastnosti:

-hustota  = 2,7*103 kg/m3

-bod tání = 660°C

Slitiny

-dural (Al+Cu+Mg)

-siluminium (AL+Si+Cu)

Vyrábí se z bauxitu, odlévá se do housek, bloků, ingotu kruhového nebo čtvercového průřezu. Pevnost měkkého hliníku je 40 – 70 MPa, tvrdost HB 15 – 20, tvářením za studena může dosáhnout pevnost až 200 MPa. Dobře odolává povětrnostním vlivům, je dobře svařitelný, čistý špatně slévatelný, obrobitelnost není dobrá, neboť se maže.

Použití: V elektrotechnice, stavebnictví , na skříně leteckých a vznětových motorů apod.

Hořčík-Mg

Fyzikální vlastnosti:

- hustota   =1,74*103kg/m3

- bod tání = 650°C

Slitiny

- elektron  = ( Al+Zn+Mg )

Vyrábí se elektrolýzou při 700 až 750 °C, pevnost litého hořčíku je100 a tvářeného 200 MPa. Má menší odolnost proti povětrnostním vlivům než hliník. Při obrábění hoří, chladí se stlačeným vzduchem.

Použití: disky na auto

Titan-Ti

Fyzikální vlastnosti:

- hustota   =  4,5*103kg/m3

- bod tání  =  1665°C

Slitiny

α ….. plechy, lopatky parních turbín

α + β..pevnost větší než  u α

β……chemický a farmaceutický průmysl

Tvárnost titanu za studena je dobrá, v ochranné atmosféře jej lze svařovat, obrobitelnost špatná, odolnost proti korozi dobrá

Použití: na stavbu letounů, motorů

Měď-Cu

Fyzikální vlastnosti:20

-hustota = 8,96*103kg/m3

-bod tání =1083°C

Slitiny

- bronz  = Cu+Sn ( bronzy cínové, hliníkové, manganové, niklové, červené )

- mosaz = Cu+Zn  - až 700 MPa tvářené mosazi nazýváme tombaky, mosaz niklová -  nové stříbro nebo pakfong nebo alpaka

Vyrábí se redukcí rud, nejčastěji sulfidů, zpracovává se hlavně tvářením nad teplotou 650°C, špatně zaplňuje formu, pevnost 220 MPa, tvrdost 50 HB, svařitelnost dobrá, pájitelnost a odolnost proti korozi velmi dobrá, obrábění dost obtížné, protože se maže.Velmi dobře odolává povětrnostním vlivům

Použití: Elektrotechnický průmysl -  vodiče, stavebnictví.

Nikl - Ni

- hustota          = 8,9*103kg/m3

- bod tání         =1453°C

- pevnost          = 300 – 500 MPa

- tvrdost HB     = 85

- tvárnost za tepla         dobrá

- tvárnost za studena     dobrá

- slévatelnost                 dobrá

- svařitelnost                 dobrá

- pájitelnost                   dobrá

- odolnost proti korozi   velmi dobrá

Použití: do slitinových ocelí jako legující prvek, akumulátory, povrchové úpravy.

Olovo - Pb

- hustota               = 11,34*103kg/m3

- bod tání              = 327°C

- pevnost              = 15 MPa

- tvrdost HB         = 3

- tvárnost za tepla          velmi dobrá

- tvárnost za studena      velmi dobrá

- svařitelnost                  velmi dobrá

- pájitelnost                    velmi dobrá

- odolnost proti korozi   velmi dobrá

Získává se z rud nejčastěji ze sulfidových – leštěnec olověný neboli galenit, slitina Pb + Sb + Sn - liteřina

Použití: protizávaží, setrvačníky, radiologie,důležité slitiny olova jsou kompozice a měkké pájky

Zinek - Zn

- hustota                  	= 7,13*103kg/m3

- bod tání                   	= 419°C

- pevnost                   	= 150 - 300 MPa

- tvrdost HB  		= 31

- tvárnost za tepla            dobrá

- tvárnost za studena       dobrá

- slévatelnost                   velmi dobrá

- svařitelnost                    nesvařuje se

- pájitelnost                      velmi dobrá

- odolnost proti korozi     dobrá

Vyskytuje se nejčastěji v sulfidech a uhličitanech

Použití: K pozinkování kovů, do slitin.

Cín - Sn

- hustota                  	= 7,3*103kg/m3

- bod tání                   	= 232°C

- pevnost                    	= 30 MPa

- tvrdost HB  		= 5

- tvárnost za tepla           dobrá

- tvárnost za studena       dobrá

- slévatelnost                  velmi dobrá

- svařitelnost                   nesvařuje se

- pájitelnost                     velmi dobrá

- odolnost proti korozi    velmidobrá

Získává se redukcí z cínových rud

Použití: K pozinkování kovů, do slitin. Za studena ho lze válcovat na fólie zvané staniol, měkké pájky, kompozice

Kompozice

Jsou to slitiny určené k vylévání pánví kluzných ložisek strojů, pracujících při velkých rychlostech a menších tlacích. Jedná se o kompozice cínové a olověné.

Pájky

měkké pájky – teplota tavení do 500°C

slitiny Pb + Sn

měkké pájky -  teplota tavení nad 500°C  - mosaz, stříbro -  ( Cu Sn Ag,   Cu Ag Sn,   Ag Cu Zn )

Další důležité kovy

Kobalt - Co

- hustota          = 8,9*103kg/m3

- bod tání         =1495°C

Slitiny

stelit (real) – ( C + Co + Cr + W + Fe ) – tvrdá slitina, odolná proti opotřebení a korozi i za vysokých teplot

Použití: Je důležitou přísadou do žáropevných a žárovzdorných slitin. Zejména slitiny jsou vhodné pro tryskové a letecké motory.

Wolfram – W

- hustota                     	= 19,3*103kg/m3

- bod tání                   	= 3380°C

- pevnost                    	= 1100  MPa

- tvrdost HB  	          	= 200

- tvárnost za tepla           dobrá

- tvárnost za studena       omezená

- slévatelnost                   není

- svařitelnost                  obtížná

- pájitelnost                    obtížná

- odolnost proti korozi   dobrá

Zpracovává se obtížně, je drahý.

Použití: Legující prvek do slitin. U nástrojových ocelí je důležitou karbidotvornou přísadou.

Další oblast použití je prášková metalurgie.

Molybden - Mo

- hustota                    	= 10,2*103kg/m3

- bod tání                  	= 2630°C

- pevnost                    	= 700  MPa

- tvrdost HB  		= 150

- tvárnost za tepla           dobrá

- tvárnost za studena      dobrá

- slévatelnost                  není

- svařitelnost                  obtížná

- pájitelnost                    dobrá

- odolnost proti korozi   dobrá

Je základem důležitých žáropevných slitin.

Použití: Legující prvek do slitin především u nástrojových ocelí. Další oblast použití je spolu s wolframem prášková metalurgie.

Antimon – Sb

Podobá se zinku, je však tvrdý a velmi křehký, bod tání – 630°C, používá se ho jako přísady do slitin olova kompozic.

Vizmut - Bi

Má bílou barvu a je křehký, je měkký a křehký, bod tání je 271°C, používá se jako přísada nízkotavitelných slitin a pájek.

Berylium -  Be

Má hustotu 1,82*103kg/m3 , přitom vysokou teplotu tání 1315°C. Rovněž mechanické a chemické vlastnosti jsou vynikající, elektrická a tepelná vodivost velmi dobrá. Používá se při stavbě raket a letadel, je však vzácné a velmi drahé.

Kadmium - Cd

Podobá se zinku, je bílé a měkké, bod tání 321°C. Je součástí snadno tavitelných slitin a pájek i pájek stříbrných. využívá se v jaderné energetice.

Chrom - Cr

Bílý lesklý kov,hustota 7,14*103kg/m3, bod tání 1910°C, mimořádná odolnost proti korozi, přísady do slitin, pokovování.

Vanad – V

Velmi podobný chromu, používá se jako přísad do slitin (váže nečistoty).

Mangan -  Mn

Bod tání 1245°C , jako legující přísada zlepšuje především mechanické vlastnosti.