Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Technické materiály - plasty, pomocné technické materiály

Mezi nekovové materiály nejčastěji používané v technické praxi patří:

a) Plasty -  termoplasty    (teplem se nevytvrzují)

-  reaktoplasty a elastomery   (teplem se vytvrzují)

Plasty jsou organické sloučeniny složené z obřích molekul tzv. makromolekul, které obsahují tisíce atomů, především uhlíku a vodíku, k nimž přistupují atomy dalších prvků např. chloru, fluoru, kyslíku, dusíku aj. Mají hustoru 900 až 2200 *103kg/m3, tepelně odolávají 90°C u termoplastů a 120°C u reaktoplastů, tepelná vodivost až 200 x menší než u oceli.

Součástí plastů jsou plniva, změkčovadla, barviva, stabilizátory, nadouvadla a maziva.

Termoplasty

Polyvinylchlorid     -  PVC          - odolný proti kyselinám

Polyethylen             -  PE             - lehčí než voda, dobrý izolant

Polypropylen          -  PP              - potrubí a armatura pro horkou vodu

Polyester                  - PS              - dobře se rozpouští a snadno lepí, snadno se zpracovává

Polytetraflourethylen- PTFE      - teflon, velmi houževnatý, odolává teplotám od -250 až   250°C

Polyamid                  - PA             - vysoká odolnost proti opotřebení

Polykarbonát          - PC              - mimořádně houževnatá a nerozbitná hmota

Reaktoplasty a elastomery

Fenolformaldehyd                       - křehký, odolný proti rozpouštědlům

Epoxidy                                        - odolává teplotám 120°C, mají pevnost až 320°C

Polyester                                      - pojivo pro skleněná vlákna

Polyreutan                                   - silentbloky, těsnění a manžety

Silikony                                        - sloučeniny Si a O2, odpuzují vodu

b) Technická pryž

Pryž je materiál vyrobený vulkanizováním kaučukové směsi.

Použití: pneumatiky, dopravní pásy, řemeny, hadice

Starou pryž lze regenerovat. Získá se tak cenná surovina, která se přidává do nové pryže nebo se používá na podřadnější součásti.

c) Keramika, technická kůže, textilie

Keramika je používána především v elektrotechnickém průmyslu – izolanty, vyčiněná kůže se nazývá useň, - výroba hnacích řemenů, membrány, těsnící podložky, textilie – z rostlinných a živočišných vláken – automobilové pneumatiky – vložka kord  - výztuha z viskózního hedvábí.

d) Dřevo

měkké dřevo – smrk, topol, lípa, osika, olše

tvrdé dřevo    -  modřín, buk, dub, jilm, javor, jasan

Hustota dřeva je  0,4 – 0,75*103kg/m3,   pevnost v tlaku  asi 40 MPa, v tahu asi 100 MPa. Dřevo pojímá vodu, má nízkou tepelnou a zvukovou vodivost.

c) Sklo

Základní suroviny pro výrobu jsou: čistý křemičitý písek, oxid vápenatý, uhličitan sodný, oxid hlinitý. Široké použití ve všech odvětvích hospodářství.

Prášková metalurgie

Umožňuje výrobu vysoce tavitelných kovů, jež obvyklými způsoby (tavením) nelze zpracovávat, protože neexistuje pro ně vhodný materiál na tavící kelímky

Zabývá se:

- Výrobou kovových prášků

- Lisováním prášků na požadovaný tvar

- Slinováním

- je určitý druh tepelného zpracování, který výrobkům dodává lepší mech.vlastnosti

Použití:

- Spojování materiálu, které jsou v tekutém stavu nerozpustné - Cu.

- Materiály odolné proti vysokým teplotám, jako slinuté karbidy, keramické plátky atd.

- Jedná se konkrétně o břitové destičky soustružnických nožů, vrtáků , frézovacích hlav, při obrábění snáší teplotu až kolem 1000°C.

Pomocné technické materiály

Chladící kapalina

V oblasti obrábění velmi důležité. Má chladící, mazací a konzervační účinky. Nejčastěji jsou používané emulze.

Paliva, maziva

Nejčastěji benzin, nafta, líh, ethylalkohol, petrolej, různé druhy olejů, do kategorie maziv patří rostlinné tuky, živočišné tuky, minerální maziva. Účelem mazání je snížit tření ve strojních součástech, tření suché nahradit třením kapalinným

Brusné a leštící prostředky

Přírodní brusiva – břidlice, pemza, pískovec, pazourek, křemen, granát, korund, diamant

Umělá brusiva – oxid hlinitý, karbid křemíku, karbid boru

Brusiva jsou ve formě: prášku, pasta, nalepena na papír, textilii, kameny, kotouče, segmenty