Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Tváření plastů

Plasty se tvářejí různými metodami, které musí být přizpůsobeny jednak vlastnostem materiálu, jednak vlastnímu použití výrobku. Tváření se realizuje následujícími způsoby:

- lisováním

- válcováním

- vytlačováním

- foukáním či vakuovým tvarováním

a) Lisování

Je jedním z nejrozšířenějších způsobu zpracování plastů. Používá se převážně při zpracování teplem tvrditelných hmot. Celý postup lze rozfázovat:

- plnění formy lisovací hmotou

- uzavření formy za působení tlaku a tepla až do vytvrzení výlisku

- otevření formy a vyjmutí výlisku

Lisováním se zpracovávají termoplasty i reaktoplasty. Je-li hmota teplem tvrditelná, vyjímá se výlisek z formy za horka, neboť po vytvrzení, které při lisování proběhne, je výlisek stálý. Termoplastické hmoty je nutno vychladit ve formě za plného tlaku.

- Vstřikováním se zpracovávají pouze termoplasty. Hmota se zahřívá v tavném válci, který je součástí stroje a vtlačuje se pístem do tavné komory, kde se převede do plastického stavu. Tavenina je pak velkým tlakem vstříknuta do formy, která je studená a tavenina v ní tuhne.. Formy bývají vícenásobné, takže jedním vstříknutím se vyrobí více předmětů. Odpad lze dále zpracovávat.

http://www.youtube.com/watch?v=-g6r7iXbC4w&feature=related

- Lisostřikem se zpracovávají především reaktoplasty. Hmota se vkládá do pomocné komory, v ní se teplem roztaví a tlakem pístu je vytlačována do formy, kde nastane vytvrzení. Lisostřikem lze zpracovávat pouze hmoty, které mají dobrou tekutost.

b) Válcování

Válcováním se zhotovují především desky nebo fólie zejména z PVC. Válcuje se na strojích, které mají dva nebo více válců.

c) Vytlačování

Vytlačováním lze zpracovávat jak reaktoplasty, tak termoplasty. K vytlačování netvrditelných hmot se používá hlavně šroubových vtlačovacích lisů. Jejich hlavní částí je šroub, který tlačí sypkou nebo předplastifikovanou hmotu přes tavný válec, který je vytápěný. Hmota převedená do plastického stavuje tlačena ke konci tavného válce, který je uzavřen hlavou. Princip je podobný jako u lisostřiku, rozdíl je pouze v tom, že vytlačování je nepřetržité

d) Foukáni a vakuové tvarování

Foukáním lze zpracovávat termoplasty na duté předměty. Do formy se vkládají dvě fólie, mezi které se přivádí stlačený vzduch nebo pára. Po ohřátí se každá fólie vytáhne na svou polovinu formy a získá její tvar.

Tvarování fólií a desek

Volba způsobu tvarování závisí na tvaru výrobku, na vyráběném množství a na výrobních prostředcích. Lze tedy tvarovat:

- mechanicky

- přetlakově

- vakuově

ad a)

Potřebný tvar získává výrobek ve formě, která je pro mechanické tvarování jednoduchá, skládá se z tvárnice a tvárníku. Ohřátá deska se položí volně na tvárnici a tlakem tvárníku se vytvaruje.

Rozměrné plošné výlisky s malou výškou se mohou vytvarovat ve formě, která má tvárnici z tuhé hmoty a tvárník je pružný, např. z měkké pryže

ad b)

Přetlakem tvarované výrobky mají přesný pouze vnější tvar daný tvarem formy, stěny nejsou všude stejně tlusté. Z technologického hlediska lze vyfukovat:

- do formy

zahřátá fólie nebo deska se pevně upne na tvárnici víkem, načež se tlakem vzduchu vytvaruje

http://www.youtube.com/watch?v=22R3sp5CdcA&feature=related

- do volného prostoru

zahřátá fólie nebo deska se pevně upne okraji na základní desku formy a tlakem vzduchu se vyfoukne do volného prostoru.

ad c)

Vakuové tvarování je založeno na tom, že v dutině pod ohřátou fólií nebo deskou se rychle vytvoří podtlak a tlak okolní atmosféry vytvaruje výlisek podle tvaru použité formy. Fólie nebo deska je přes dutinu vzduchotěsně upnutá.

http://www.youtube.com/watch?v=Sq586Pkj5rY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DcsL2u5TZAw&feature=related