Základy metalografie a tepelné zpracování

Mechanické vlastnosti slitin železa jsou dány jejich chemickým složením. Velmi výrazně na ně působí zejména uhlík a rozhodným způsobem ovlivňuje jejich výslednou strukturu a vlastnosti ocelí, litin i barevných kovů.

Základy metalografie

Dva základní úkony při tepelném zpracování oceli jsou ohřev a ochlazování tak, aby se dosáhlo požadovaných vlastností. Přitom se nemění tvar ani skupenství materiálu

Vlastnosti materiálu jsou určovány změnou jeho vnitřní stavby, které se dosahuje různými způsoby  ohřevu materiálu a ochlazování

Všechny kovy a slitiny jsou v pevném stavu složeny z krystalů. Uspořádání krystalů říkáme struktura. Jejím studiem se zabývá metalografie.

Základní stavební částice krystalické látky jsou atomy, které jsou u různých prvků různě velké. V krystalické látce jsou atomy rozloženy v prostoru podle přesného pořádku, který se nazývá mřížka. Ta může být u čistého železa:

- prostorově středěná  (za teplot do 910°C )

- plošně středěná         ( od 910 – 1400°C  )

Atomy uhlíku jsou tak malé, že uhlík může vyplnit mezerové tuhé roztoky.

Austenit – intersticiální tuhý roztok C v železe γ. V závislosti na C vzniká mezi teplotami 723 – 1492°C. Austenit lesklý, světlý, velmi dobře tvárný, houževnatý a nemagnetický.

Ferit - intersticiální tuhý roztok C v železe α. Ferit je světlý , měkký, tvárný a za teplot nižších než 768°C, je magnetický.

Cementit – je karbid železa  ( Fe3C ) , Je třpytivě bílá, velmi tvrdá a křehká chemická sloučenina železa s uhlíkem.

Perlit – je složen z jemných destiček cementitu a feritu . Je perleťově lesklý, poměrně pevný, málo tvárný.

Vzájemná velikost teploty, chemického složení slitiny a druhu její stavby se graficky znázorňuje tzv. rovnovážným diagramem.

Rovnovážný diagram Fe - Fe3C

Podeutektoidní ocel má při pozvolném chladnutí z teplot ležících nad teplotou přeměny strukturu tvořenou zrny feritu a laminárního perlitu.

Nadeutektoidní ocel má při pozvolném chladnutí z teplot ležících nad teplotou přeměny strukturu tvořenou laminárním perlitem a cementitem.

Použité zdroje:

FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095.

HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.

KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno,s.r.o.,2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.

KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 807183-024-0.