Tepelné zpracování

Druhy tepelného zpracování:

1. Žíhání  (ochlazení je tak pomalé, že nevzniká zákalná struktura)

2. Kalení  (ohřev nad překrystalizační teplotu a ochlazení je tak prudké, aby vznikla zákalná

struktura)

3.Popouštění

Tepelným zpracováním rozumíme všechny postupy, při nichž předmět nebo materiál v tuhém stavu záměrně ohříváme a ochlazujeme určitým způsobem tak, aby získal požadované vlastnosti.

Tepelným zpracováním ovlivňujeme mechanické vlastnosti (pevnost, tvrdost, tažnost, vrubovou houževnatost, odolnost proti opotřebení) V mnoha případech je s tím spojena změna struktury, proto se vyžaduje znalost rovnovážných diagramů a fázových změn. Protože dosažení rovnovážného stavu při fázových změnách v tuhém stavu je zcela určováno difuzí, bude pro výsledek tepelného zpracování rozhodující, jaký vliv bude mít průběh difúze. Průběh difúze je ovlivněn jednak teplotou a jednak výdrží (dobou) na určité teplotě, při níž ještě difúze může probíhat.

1) Žíhání

Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Ocel můžeme žíhat buď bez překrystalizace (teplota nepřekročí teplotu A1), nebo s překrystalizací (teplota překročí teplotu A1, A3, Am), anebo kombinovaně.

Při rekrystalizaci jde o regeneraci zrn beze změny krystalografické mřížky.

Podstata žíhání – ohřejeme na požadovanou teplotu, výdrž na teplotě a pozvolné ochlazení

Druhy žíhání

a) Naměkko – účelem je zmenšení pevnosti a tvrdosti, zlepšení schopnosti ke tváření za studena.

b) Na odstranění vnitřního pnutí

V součástkách dochází k hromadění vnitřního pnutí např. po obrábění, po tepelném zpracování, po svařováním, po tuhnutí odlitku - to odstraníme právě tímto způsobem žíhání

c) Rekrystalizační

Při zotavení, které probíhá všeobecně za nízkých teplot (teplota 550° až 700°C), zůstává mikrostruktura deformovaného kovu nezměněna a také orientace mřížky v jednotlivých zrnech zůstává v podstatě zachována. Ani hustota mřížkových poruch se výrazněji nemění. Při tomto pochodu mizí původní deformovaná zrna a vznikají zrna nová, jejichž tvar, velikost a orientace mřížky jsou odlišné od zrn původních provádíme u oceli tvářené za studena – obnovuje se zrno (po hlubokém tažení plechů apod.)

d) Normalizační

Normalizační žíhání je nejčastěji používaným a nejdůležitějším postupem. Většinou se užívá pro podeutektoidní oceli. Jeho cílem je dosažení rovnoměrné a jemné struktury bez vnitřních pnutí a s dobrými mechanickými vlastnostmi. Žíhání je založeno na skutečnosti, že při překrystalizaci feritu a perlitu na austenit dojde k výraznému zjemnění zrna oceli. Teplota ohřevu je 30 až 80 °C nad čarami Ac3 nebo Acm.

2) Kalení

Účelem kalení je zvýšit tvrdost  součástí. Principem kalení je převedení perlitického nebo perliticko feritického slohu (struktury) na sloh martenzitický nebo bainitický. Z toho vyplývá, že kalitelné jsou oceli obsahující alespoň 0,3 % uhlíku. U ocelí s obsahem uhlíku menším se vytváří jen malé množství martenzitu, které se v tvrdosti finální struktury výrazně neprojeví (martenzit je přesycený tuhý roztok uhlíku v železe ). Proto jsou oceli s obsahem uhlíku nižším než 0,2 % označovány jako nekalitelné.

Podstata kalení :

Zahřejeme součást na požadovanou teplotu, výdrž na teplotě a následné ochlazení

Chladící prostředí

a) VODA – prudké ochlazení působí trhliny

b) OLEJ – nejčastější

c) VZDUCH – samokalitelné oceli

- rozhodujícím prvkem pro kalení je množství uhlíku

- jestliže je obsah uhlíku malý, součást nelze zakalit

- čím má ocel více uhlíku, tím je tvrdší a pevnější, naopak klesá tvrdost a houževnatost

Princip kalení

Při kalení se přeměňuje měkký a houževnatý austenit v martenzit. Uhlík v železe je násilně uzavřen, deformuje krystalickou mřížku, působí velká pnutí a velkou tvrdost. Vnitřní pnutí mohou vést k deformacím, trhlinám nebo lomům.

Kromě tvrdosti se zakalením zvětšuje i pevnost v tahu, ale značně klesá vrubová houževnatost. Na tvrdost ocelí po zakalení má největší vliv obsah uhlíku rozpuštěného v austenitu v okamžiku zakalení.

Přísada vhodných legujících prvků má na zvýšení tvrdosti jen menší vliv.Zmenšuje hlavně rychlost ochlazování, což je nutné k dosažení martenzitické struktury ( samokalitelné oceli )

IRA diagram

Izotermický rozklad austenitu

Diagramy IRA se uplatňují při tepelném zpracování, usnadňují volit takové tepelné zpracování, které umožňují získat požadovanou strukturu nejvhodnějším způsobem.

Martenzit -  je přesycený tuhý roztok uhlíku v železe alfa vyznačující se vysokou tvrdostí a pevností.

Bainit – feriticko-karbidická směs jehlicovitého tvaru, může být jemný i hrubý, poměrně tvrdý, tvárný, houževnatý a feromagnetický.

Izotermické kalení – austenit se mění na bainit. Vhodné pro kalení pružin

Patentování – tažení drátů , po tažení průvlakem – rekrystalizační žíhání, následuje olověná lázeň, (prodleva), doba průchodu musí být tak dlouhá, aby se rozpadl na velmi jemný perlit

Termální kalení – je vhodné zejména pro nástroje a jeho účelem je omezení pnutí vznikající při kalení.

Povrchové kalení

Účelem je dosažení dostatečně tvrdého povrchu, odolného proti otěru a opotřebení, při poměrně měkčím a houževnatějším jádru.

Pro povrchové kalení jsou vhodné oceli uhlíkové a některé slitinové, obsahující 0,45 – 0,60% uhlíku. Tvrdá martenzitická struktura zakaleného povrchu pak pozvolna přechází do žíhaného nebo zušlechtěného jádra.

Způsoby kalení           a) plamenem

b) vysokofrekvenčně

a) plamenem

K ohřevu se používá vysokotlakých hořáků s kyslíkoacetylenovým, svítiplynovým nebo propanbutanovým  plamenem.

Při jednorázovém kalení se ohřívá rychle rotující součást a sprchou se zakalí celý povrch součásti. Při postupném kalení se je pomalu postupující hořák následován vodní sprchou.

b) vysokofrekvenční povrchové kalení

Předmět, který se má kalit se vkládá do cívky zvané induktor. V povrchu se indukuje vysokofrekvenční proud, ohřev je velmi rychlý, po ohřevu následuje ihned zakalení. Při postupném ohřevu se ohřívá jen část předmětu, který se posouvá, ohřátá část se ihned kalí.

3) Popouštění

Provádí se především po kalení, účelem popouštění je odstranit pnutí v materiálu po předchozím tepelném zpracování aniž by se snížila jeho tvrdost.

Druhy popouštění – a) za nízkých teplot – teploty do 250°

b) za vyšších teplot – teploty nad 450°

a) Za nízkých teplot

Účelem snížit vnitřní pnutí po kalení a zlepšit houževnatost. Martenzitická struktura zůstane zachována, mění se jen krystalická mřížka.

b) Za vyšších teplot

Účelem je získat strukturu s příznivějšími mechanickými vlastnostmi, zejména s velkou houževnatostí při vysoké mezi kluzu. Popouští se co nejdříve po kalení, kdy je nebezpečí praskání největší.

Kombinaci kalení a popouštění za vyšších teplot nazýváme zušlechťování

Příklad zušlechťování rychlořezných ocelí.

Použité zdroje:

FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095.

HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.

KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno,s.r.o.,2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.

KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 807183-024-0.