Pájení

Princip pájení:

Pájením získáváme pevné nerozebíratelné spoje součástí ze stejnorodého a často i různorodého materiálu. Spoje získané pájením jsou těsné a vyhovují požadavkům vakuové techniky. Působením kapilární vzlínavosti vyplňuje póry stykových ploch i spáru mezi součástmi. Pájkový kov difunduje do základního materiálu.

Charakteristika:

- na rozdíl od svařování tavíme pouze přídavný materiál – pájku

- zařízení, kterým vyvíjíme teplo nazýváme pájedlo

- k samotnému pájení je třeba mít tavidlo – kalafuna, salmiak

- hlavní nevýhoda oproti svařování spočívá v dlouhé přípravě, nižší pevnosti spoje

- výhodou je naopak to, že se nemění základní vlastnosti spojovaného materiálu

Rozdělení pájení:

a) měkké

- teplota pájky do 500°C

- jedná se o slitiny olova a cínu (pevnost 20 – 60 MPa )

- spojujeme měkké oceli , dodávají se ve formě litých tyčí, housek, drátů, pásů, fólií a trubiček plněný tavidlem

- spoj nesmí být vystavován vysokým teplotám a velkému mechanickému namáhání

- nejčastěji používáno v elektrotechnickém průmyslu

b) tvrdé

- teplota tavení nad 500°C

- spoje jsou pevnější

- max. napětí 400 MPa

- pájky – měděné, mosazné, stříbrné, k pájení oceli, šedé litiny

- spojujeme měkké, tvrdé oceli , neželezné kovy

Pro jakost pájeného spoje má rozhodující význam použití vhodné pájky, vhodná úprava stykových ploch, tavidla a pájedla.

Pájky

Jsou přídavným materiálem tvořící pájený kov, který musí mít tyto vlastnosti:

- smáčivost – musí být schopna se základním materiálem

- vzlínavost – musí vyplňovat spáry působením kapilárních sil

- zabíhavost – vyplňuje spáru mezi spojovanými součástmi

Úprava stykových ploch

Plochy musí být odmaštěné, očištěné, zbavené oxidů, při spojování tenkých plechů provádíme úpravy přeplátováním.

Tavidla

Jsou chemické prostředky, zlepšující snášivost pájek a chránící pájku před oxidací.

Měkké pájení – salmiak, kyselina chlorovodíková,, kalafuna

Tvrdé pájení  – borax a směs boraxu a kyseliny borité

Pájedla -  příklady :

Měkké pájení

Kladívkové  -  měděný hrot se ohřívá plamenem, elektricky nebo v peci

Pájecí hořák -  plamen ohřívá pouze stykové plochy, pájka se tak taví.

Kapilární - součásti se ohřívají i pájejí v peci s ochrannou atmosférou nebo ve vakuu.

Elektrické pájky - výkon od 50 – 150 W, používané v klempířství a elektrotechnice.

Tvrdé pájení

- Používáme elektrické odporové kleště,

- Součásti s vloženou pájkou a tavidlem se vkládají mezi čelisťové nebo hrotové elektrody. Pájka se taví od zahřátých součástí a zatéká do spáry.

- Vakuová pec - užívá se u pájek, které neobsahují těkavé složky.

- Solná lázeň - součásti s vloženou pájkou se ponoří do teplé solné lázně, která většinou obsahuje tavidlo.

Použité zdroje:

FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095

FOREJT, Milan. Teorie tváření a nástroje. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1991, 187 s. ISBN 80-214-0294-6.

HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.

ŠVAGR, Jiří a Jan VOJTÍK. Technologie ručního zpracování kovů: pro 1. ročník středních odborných učilišť. 3. vyd., v Institutu 2. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000, 91 s. ISBN 80-710-5214-0.

TMĚJ, Jaroslav. Progresivní metody při zpracování plechů. Dům techniky ČSVTS.