Řezné podmínky při broušení

Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu za jednotku času. Volba řezných podmínek pro broušení je ovlivněna především materiálem obrobku, materiálem nástroje a způsobem broušení.

V praxi určujeme řezné podmínky pro broušení dle tabulek. Řezná rychlost v (m/s) se volí co největší, ovšem se zřetelem na pevnost kotouče

Nejčastěji se řezná rychlost volí:

♦ 25-35 m/s pro ocel

♦ 20-25 m/s pro litinu

Největší přípustné řezné rychlosti jsou označeny na štítku brousícího kotouče. Kotouče s keramickým pohybem snášejí řeznou rychlost až 40 m/s s bakelitovým pojivem až 60 m/s

Podélný posuv kotouče s(mm) vzhledem k obrobku se volí podle šířky kotouče B. Při hrubování - 0,3-0,7 B, při broušení na čisto 0,2-03 B za jednu otáčku obrobku.

Příčný pohyb v axiálním směru – přísuv – určuje hloubku odbrušovaného materiálu. Tento pohyb vykonává brousící kotouč po projetí celé dráhy obrobku a to buď v jedné úvrati stolu nebo v obou. Produktivitu broušení válcových ploch zvýšíme zapichovacím nebo hloubkovým broušením. Při broušení děr je tuhost vřetena s nástrojem menší, proto jsou hodnoty řezných podmínek nižší. Při broušení rovinných ploch je posuv dán rychlostí vs. Boční posuv je v úvrati.

Přídavek na broušení po předcházející technologii

♦ 0,2 – 0,5 mm větší průměr hřídele – větší přídavek

Broušení jako dokončovací operace má tyto hlavní přednosti:

- velkou přesnost (1 až 3 μm), správnost geometrických tvarů (kruhovitost i pod 0,2 μm) a malou drsnost obrobené plochy (Ra = 0,8 až 0,2 μm),

- broušením lze obrábět i velmi tvrdý materiál (kalenou ocel, slinuté karbidy, tvrzenou litinu atd.),

- broušením se dají na součásti obrábět velké plochy najednou, zejména při rovinném broušení čelním,

- broušení je velmi produktivní, jak ukazuje velikost plochy součásti, obrobené za jednotku času.

Síla řezání při broušení

Při procesu broušení vznikají dynamické jevy, které se v čase stále mění. V ploše styku brusných zrn kotouče s obrobkem působí složky síly broušení, které se rozkládají do třech vzájemně kolmých směrů. Výsledná síla řezání F, působící na nástroj, je součtem tří složek na sebe kolmých sil:

- hlavní Fc – leží ve směru řezné rychlosti,

- pasivní Fp – je kolmá k broušené ploše,

- posuvová Ff – působí ve směru podélného posuvu (kolmo na rovinu otáčení kotouče).

Na velikost síly broušení má vliv především obráběný materiál, způsob broušení, řezné podmínky, zrnitost brusiva, druh a tvrdost pojiva a struktura brusného kotouče. Velikost síly řezání se zvětšuje se zvětšujícím se otupováním brousicího kotouče.

##### Přehled základních metod broušení

Vnější broušení „dokulata“:

- s podélným posuvem,

- s příčným posuvem (zapichovací),

- kotoučem nastaveným na rozměr,

- krokové (s příčným i podélným posuvem),

- bezhroté (průběžné, zapichovací, broušení na doraz)

Broušení na plocho (broušení rovinné):

•    obvodem brusného kotouče,

•   čelem brusného kotouče.

##### Materiál brusných zrn

Brusné materiály se podle způsobu výroby rozdělují na přírodní a syntetické. Pro výrobu brousicích kotoučů se nejčastěji používá:

• oxid hlinitý – Al2O3 – umělý korund, elektrolyt – může být bílý, růžový, hnědý, barevný, manganový, zirkoniový, mikrokrystalický, polokřehký.

• karbid křemíku – SiC – karborundum – černý nebo zelený. Druh materiálu se volí v závislosti na vlastnostech obráběného materiálu. Pro broušení oceli, oceli na odlitky, temperované litiny a tvrdé bronzy je vhodný umělý korund. Karbid křemíku se používá pro šedé litiny, mosazi, měď, lehké kovy a jejich slitiny, slinuté karbidy, sklo a keramiku.

##### Zrnitost brusiva

Jakost brusného nástroje také závisí na velikosti brusných zrn, což má vliv na drsnost obrobeného povrchu. Při volbě zrnitosti všeobecně platí:

- tvrdý a křehký materiál vyžaduje jemnější zrno než materiál měkký a houževnatý,

- velikost dotykové plochy nástroje s obrobkem má vliv na vývin tepla a zanášení kotoučů, proto se při rovinném broušení volí větší zrno než při broušení „dokulata“,

- čím vyšší jakost povrchu, tím jemnější zrno,

- na úběr většího množství materiálu se volí větší zrno a naopak.

##### Tvrdost kotouče

Jedná se o vlastnost, která charakterizuje odpor brusných zrn proti vylomení z nástroje, vyjadřuje tedy míru houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi jednotlivými zrny brusiva. S tím souvisí uvolňování otupených brusných zrn, a to především u měkkých kotoučů, u kterých se uvolňují snadněji než u tvrdých.

##### Struktura kotouče

Struktura určuje poměr brusných zrn, pojiva a pórů v 1 cm3. Čím vyšší je číslo, tím je vzdálenost mezi zrny větší.

Pro volbu struktury všeobecně platí:

- čím tvrdší a křehčí je materiál, tím hutnější je kotouč,

- čím větší je dotyková plochy, tím pórovitější musí být kotouč,

- čím větší je množství odebraného materiálu, tím pórovitější musí být nástroj, aby se nezanášel.

Pojivo kotouče

Pojivo stmeluje brusné zrna, aby měl brusný nástroj požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Má také velký vliv na samoostření nástroje. Pojivo musí splňovat velké množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin, apod. Základní druhy pojiv:

- Keramické pojivo (V) – je nejčastěji používané pro jeho univerzálnost. Maximální obvodová rychlost se volí 35 až 50 m.s-1.

- Silikátové pojivo (S) – je méně pevné než keramické pojivo, ale je pružnější.

- Magnezitové pojivo (O) – nesnáší vlhko, proto se používá jen pro broušení za sucha. Je vhodné na jemný výbrus.

- Pojiva z umělé pryskyřice jsou méně citlivá vůči nárazům a bočním tlakům. Jsou vhodná k hrubování, broušení vnějších i vnitřních válcových ploch.

Použité zdroje:

DOBROVOLNÝ, Bohumil. Broušení kovů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1959, 102 s.

HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.

HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.

KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.

KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 80-7183-024-0.

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.

OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče: Učební text pro 1.r.OU a UŠ oboru brusič kovů. Praha: SNTL, 1965. ISBN 2585.