Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Rovnání a ohýbání materiálu

Rovnání – je pracovní postup, při němž získává materiál svůj původní tvar.

Rovnat můžeme ručně nebo strojně. Máme různé druhy a způsoby rovnání materiálu.

Rovnání na ručním vřetenovém lisu                                                           rovnání ve svěráku

Rovnání drátu

Drát nejčastěji rovnáme protahováním těsným průvlakem nebo přes dřevěný váleček

Rovnání plechů a pásů

Tenké kovové fólie vyrovnáváme na rovné ocelové desce protažením pod dřevěným špalkem, tyčový materiál pomocí kladiva a kovadliny

Ohýbáním – měníme tak tvar materiálu. Při ohýbání je místo ohybu namáháno střídavě tahem a tlakem. Ohýbat můžeme pouze materiály, které se při ohýbání nepoškodí.

Ohýbat můžeme za tepla nebo za studena. Za tepla se ohýbají především materiály tyčového tvaru větších průřezů. Materiál ohříváme až na kovací teplotu.

Můžeme ohýbat různými způsoby. Např: ve svěráku, pomocí kleští, ohýbat pomocí tepání, kladkou nebo hydraulickou ohýbačkou apod.

V místě ohybu se na vnější straně materiál natahuje, na vnitřní straně stlačuje. élka ohýbaného materiálu zůstává neměnná a to buď uprostřed materiálu (neutrální osa), nebo jednu třetinu vzdálenosti od vnitřního okraje. To je nutno znát při výpočtu rozvinuté délky.

Příklady ohýbání za studena

http://www.youtube.com/watch?v=Ggx2CmsNf60&feature=related

Ohýbání drátů pomocí kleští

http://www.youtube.com/watch?v=PEouZRyMYjw&feature=related

Ohýbání trubek

Trubku naplníme suchým pískem nebo roztavenou kalafunou čímž zabráníme zborcení stěny.

http://www.youtube.com/watch?v=bpEE2yqx7MU

Trubky a ocelové profily lze také ohýbat pomocí jednoduché kladky nebo pomocí hydraulických ohýbaček. Větší průměry ohýbáme za tepla.

Přesné a dlouhé ohyby např. na tabulích plechu je možno provádět na univerzálních strojních ohýbačkách.

http://www.youtube.com/watch?v=vd2ZF01dpwg&playnext=1&list=PL455A1572E26E2B4A