Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Fyzikální podstata procesu obrábění

Vnikání klínového břitu nástroje do materiálu a tvoření třísky vyžaduje řeznou sílu, jejíž velikost závisí na obrobitelnosti (pevnosti a tvrdosti) obrobku, velikosti průřezu třísky, tvaru břitu a jeho nastavení vůči obrobku. Vlastnosti materiálu ovlivňují tvar oddělované třísky.

U krystalických látek, mezi něž patří kovy a jejich litiny, můžeme pozorovat v procesu odbourávání třísky tři oblasti.

Deformace v oblasti tvoření třísky

1)  oblast PPD – Velkost napětí se zvětšuje od plochy MO do plochy NO. Na ploše NO je maximální napětí, v důsledku čehož dochází oddělování  částic a přeměn v třísku. Plocha NO je dána úhlem β1 – mezní úhel plastické deformace.na velikost úhlu β1má krom jiných faktorů vliv především řezná rychlost, hloubka řezu, posuv, především však geometrie nástroje úhel δ( řezu).

Oblast primární plastické deformace má přímý vliv na velikost pěchování třísky.

Pěchování třísky

Odebíraná vrstva materiálu vlivem plastických deformací mění své průřezy.Tento proces se nazývá pěchování třísky.

Součinitel příčného pěchování

Kpř  =>1

Součinitel podélného pěchování

Kp =      >1

l1 – délka třísky

l- délka před obráběním

Součinitel pěchování slouží jako kritérium intenzity napětí v oblasti PPD. Mezi plochami MO

a NO. Velikost součinitele pěchování závisí na fyzikálních vlastnostech(součinitele pěchování) materiálů. Všeobecně platí čím je materiál hůře obrobitelný, tím větší jsou součinitele pěchování.

2) Oblast SPD tvorba nárůstu

Mezi třískou a čelem nástroje dochází ke tření – vysoké tlaky a teploty vytvářejí místní plastickou deformaci vrcholků mikronerovnosti čela nástroje.Dochází tak k místnímu navařování za studena mezi třískou a nástrojem. Další pohyb třísky po čele nástroje tak způsobuje narušování mikrosvárů. Oblast SPD ovlivňuje tvorbu nárůstku.

Nárůstek je tvořen plasticky deformovanými částicemi materiálu nástroje a obrobku a stabilita je závislá především na materiálu obrobku a řezných podmínkách

Charakteristika

-  je schopen řezat a částečně přebírat funkci břitu nástroje

-  podle tvaru a rozměru se mění i skutečná geometrie nástroje

-  při obrábění se jeho velikost mění, čímž se mění hloubka řezu

-  v určitém okamžiku dochází   k deformování nárůstku, jeho rozrušení, vytváří se a zaniká periodicky

Tvorbu nárůstku lze omezit:

- zvětšení řezné rychlost

- zvětšení úhlu γ

- řeznou kapalinou

- zmenšením drsnosti čelní plochy nástroji (lapováním)

- zušlechtěním materiálu obrobku

Nevýhody

- mění se tvorba geometrie nástroje

- mění hloubku řezu

- zvyšuje drsnost povrchu

Výhody(tvorby nástroje)

- chrání nástroj před přímým stykem s obrobkem

- usnadňuje vnikání do obrobku

- tvrdost nárustku bývá až 6x větší než materiál obrobku

3)  Oblast TPD

Ovlivňuje tření nástroje o obrobek vyvolává zpevnění plochy

Deformaci materiálu obrobku a zpevnění povrchově vrstvy (δ) významně ovlivňují poloměr zaoblení špičky nástroje

Z posledního obrázku je patrné, že proces obrábění je nahrazen procesem povrchového tváření.

Odřezávání třísek o hloubce 0.02mm je obtížné-musí mít k dispozici ostré nástroje

Zpevnění povrchové vrstvy obrobené plochy

Vlivem tření vysokých tlaků mezi obrobkem a nástrojem a teplot  i hranách řezaní dochází ke změnám stavu mezních vrstev na obrobených plochách.

To se projeví:

- zpevnění materiálu δ

- změnou struktury materiálu

- zvýšením tvrdosti a křehkosti

- vnitřním pnutím σ

Ve zpevněné vrstvě σ zůstávají zbytková napětí a to tlaková a tahová

Velikosti  σ závisí na

- tepelném zatížení

- stupni plastických deformací

Z hlediska mechanických vlastností je nežádoucí především napětí tahové

Odstraněni jej můžeme žíháním nebo umělým stárnutím

Zmenšení povrchové vrstvy dosáhneme zvýšením řezné rychlosti.

Tlakové pnutí způsobuje:

- zvýšení meze únavy

- zvýšení odolnosti povrchu   proti opotřebení

Tahové pnutí způsobuje:

- snížení meze únavy

- porušení povrchové vrstvy