Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

# Vliv teploty při obrábění

Vnikáním nástroje do materiálu vzniká vlivem plastické deformace a třením v místě řezu teplo. Teplo je průvodním jevem při obrábění, má nepříznivý vliv na trvanlivost a opotřebení nástroje, přesnost a kvalitu obrobené plochy

Pro teplo vzniklé řezáním platí         Qv=Q1+Q2+Q3

Q1 - teplo vzniklé v oblasti primární plastické deformace PPD

Q2 - teplo vzniklé v oblasti sekundární plastické deformace SPD

Q3 - teplo vzniklé v oblasti terciální plastické deformace TPD

Pro teplo odvedené   QOD=QN+QO+Qt+QP1+QP2

Podíl jednotlivých složek závisí na

- tepelné vodivosti obrobku a nástroje

- řezných podmínkách ( v, s, h )

- poměru hloubky řezu a posuvu

- způsobu chlazení a mazání

- geometrii břitu

- způsobu obrábění

Rovnice tepelné bilance

Qv= QOD

Q1+Q2+Q3=QN+QO+Qt+QP1+QP2

Tepelné poměry

Největší přístupná teplota řezání na břitu

- NO uhlíková	           220°C

- NO slitinová	           250- 300°C

- RO	                       560°C

- SK                           800-900°C

- SK vícesložkové     1100°C

- Keramika                1300°C