Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Trvanlivost břitu

Vliv pracovních podmínek na trvanlivost

Trvanlivost - celková doba, po kterou je nástroj schopen odebírat třísku. Je to součet čistých řezných časů, kdy nástroj pracuje od ostření do otupení

Průběh opotřebení hřbetní plochy v závislosti na čase

I. -   otupení probíhá velmi rychle, především vlivem nerovností stykových ploch  nástroje

je typická pro právě naostřený nástroj

II. – stykové plochy jsou vyhlazené, otupování je rovnoměrnější a pomalejší

nástroj drží míru

III. - při dosažení meze otupení se intenzita otupení zvětšuje a končí lavinovitým  otěrem

během krátké doby  =>  POŠKOZENÍ

Nejčastějším kritériem pro posuzování otupení nástroje je vznik hřbetní plošky VB, která mívá  hodnoty 0,2mm - 0,8mm.

# Charakteristické znaky opotřebení

# - hřbetní a čelní plocha

- plastická deformace hlavního ostří

- křehký lom

- zaoblení ostří

Hodnocení produktivity procesu obrábění

### Hodnoty, kdy lze považovat nástroj za otupený lze vyhledat v tabulkách.

Otupený nástroj se: 	- přeostřuje

- pootočí

- vyřadí

Životnost nástroje  - je doba práce nástroje do jeho úplného vyřazení

Ž = ( n + 1 ) . T 		n – počet přeostření

T – trvanlivost břitu

- jako kritérium je vhodné použít hodnotu optimální, kde  T je max.

- na velikosti opotřebení má vliv	- řezné podmínky

- geometrie břitu nástroje

- druh materiálu nástroje

- řezné prostředí

- způsob namáhání	- plynulý

- přerušovaný

- způsob obrábění

T  =

- konstanta závisející na materiálu obrobku

XT, YT - exponenty

m – koeficient závisejícím na mat.

1,3 - 3 → řezná keramika

2,6 – 6 → SK

4 – 2 → RO

Závislost trvanlivosti na řezné rychlosti

Na trvanlivosti má vliv řezná rychlost – zvýšíme-li ŘR – začne trvanlivost klesat

Vynesením těchto hodnot získáme křivku, která je dána vztahem

Známe-li hodnotu trvanlivosti T1 odpovídající řezné rychlosti v můžeme spočítat hodnotu trvanlivosti T2  při změněné rychlosti v2

Příklad:

Vypočet trvanlivosti T2 ,  jestliže jsme obráběli řeznou rychlostí v1 = 60 m/min při trvanlivosti T1 = 120 minut. Řezná rychlost v2 zvýší na 80m/min. Materiál nástroje - SK ( m = 2,6 – 6 )

m = 3

=  ()   =  ()   T  =  T * ()

T2  = 120 *  ()

T2   = 120 * 0.421875

T2  = 50,620 min