Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Dokončovací metody obrábění

Honování

Honováním obrábíme vnitřní válcové plochy, dosahujeme vysoké geometrické a rozměrové přesnosti, a velmi dobré drsnosti povrchu. Je to dokončovací metoda, při kterém se obráběný materiál odebírá abrazívním účinkem honovacích kamenů , lišt nebo kartáčů upevněných v honovací hlavě. Honovat lze kalené i nekalené oceli, litiny, neželezné kovy, SK, tvrdé povlaky a další materiály.

Použití:

- výbrusy spalovacích motorů, hydraulických válců a podobně

Princip:

- honovací hlava vykonává otáčivý pohyb jako brusný kotouč zároveň pohyb posuvný.

Roztahováním kamenů umístěných v honovací hlavě je řešeno buď mechanicky nebo hydraulicky.

Materiál je umělý korund, karbid křemíku a diamant

Přídavek na honování je 0,06 – 0,15mm.

http://www.youtube.com/watch?v=3O0XnA_fwyU

http://www.youtube.com/watch?v=IuzBQlYFgXo&feature=related

Lapování

Vyhlazujeme povrch obrobku vhodnými brusnými zrny rozptýlenými v oleji, petroleji či ve speciálních lapovacích pastách, drsnost je 0,025 – 0,4 (m

Použití  - úprava ložiskových míst hřídelů čepů, pracovních vřeten u kluzného uložení

Princip - vnější a vnitřní plochy – lapujeme ručně, strojně.

- mezi lapovacím nástrojem, měděná, litinová součást a obrobkem jsou rozptýlena brusná zrna, ta se zarývají do měkkého nástroje a způsobují jemné obrábění součásti.

- dochází také k plastické deformaci malých nerovností a to tlakem zrn, které

jsou při lapování v pohybu.

http://www.youtube.com/watch?v=dHFGmbpV8YM&feature=related

# Superfinišování

Jedná se o dokončovací způsob obrábění velmi jemnými zrny brousícího nástroje, odstraňují se mikroskopické nerovnosti.

Drsnost obrobené plochy je 0,025 – 0,1(m, předchozí drsnost je nutná 1,6 (m, přídavek na superfinišování je cca 5 (m.

Princip:

Rychlý kmitavý pohyb superfinišovacího kamene při současném otáčení obrobku. Tlak kamene je malý, řezná rychlost v porovnání s broušením je také malá. Tvrdost kamene závisí na výchozí tvrdosti a drsnosti materiálu obrobku. Čím je výchozí tvrdost větší, tím volíme kámen tvrdší. Čím je výchozí tvrdost menší, tím volíme kámen měkčí.

Provádí se na speciálních strojích nebo na normálních soustruzích a bruskách s přídavnou superfinišovací hlavou.

Materiál kamene – elektrokorund, karborundum o zrnitosti 400 - 500

http://www.youtube.com/watch?v=WNkNgsnov7o

http://www.youtube.com/watch?v=KeUNsRW2vqE&NR=1&feature=endscreen

Ševingování

Jedná se o dokončovací metodu obrábění tepelně nezpracovaných ozubených kol.

Ševingovacím nástrojem je ozubené kolo na jehož bocích jsou drážky pro vytvoření řezných hran a odvod třísek. Při práci tvoří nástroj s obrobkem záběr dvou různoběžných kol, čímž dochází k vzájemnému skluzu a odebírání drobných částic materiálu.

Výhody : 	jednoduché, nízké výrobní – strojní časy.

Nevýhody : 	velmi drahý nástroj, použitelný jen pro měkká ozubená kola, proti broušení je ševingování podstatně rychlejší a levnější.

Dosažitelný stupeň přesnosti – až IT3 při drsnosti povrchu 0,8(m.

http://www.youtube.com/watch?v=MaxQocoWq-E&feature=related

# Leštění

Zlepšujeme vzhled obráběného povrchu bez nároku na zvýšení přesnosti obrobku.

Použití:

Pro následující povrchovou úpravu kovu : chromování, niklovaní

Princip:

Plstěný kotouč ( textilní kotouč ) se otáčí obvodovou rychlostí 5 – 320m/s.

Odstraňuje různé nečistoty, například oxidy kovů z povrch součásti.

Na jemné leštění se používá plstěný kotouč na nějž se nanáší leštící pasta.

# Válečkování

Deformace povrchových nerovností způsobené přitlačováním jednoho nebo více válečků vysoké tvrdosti do materiálu. Válečkovat můžeme plochy soustružené, broušené, frézované, hoblované. Provádí se nejčastěji na soustruzích.

http://www.youtube.com/watch?v=IZYR9YaOht8&feature=related

Protlačování

Zmenšujeme drsnost povrchu plastickou deformací a dokončujeme vnitřní válcové plochy.

Princip   - nástroj je větší o několik tisícin mm než díra

Výhody  - snížení povrchové drsnosti a zpevnění materiálu

- zvýšení tvarová i rozměrová přesnost.

- práce se provádí na lisech

## Brokování

- zpevňujeme povrch obrobené plochy

- zvyšuje se únavová pevnost a trvanlivost

Podstata:

Vrháme kuličky z kalené oceli na obrobek, průměr kuliček 0,3 – 3 mm, vrhají se vzduchem nebo lopatkami vrhacího kola

Použití  - u členitých součástí nepravidelných tvarů

Přehled dokončovacích způsobů obrábění, rozměrová a geometrická přesnost