03 Pájení

Princip :

- na rozdíl od svařování tavíme pouze přídavný materiál – pájku

- zařízení, kterým vyvíjíme teplo nazýváme pájedlo

- k samotnému pájení je třeba mít tavidlo – kalafuna, salmiak

- hlavní nevýhoda oproti svařování spočívá v dlouhé přípravě, nižší pevnosti spoje

- výhodou je naopak to, že se nemění základní vlastnosti spojovaného materiálu

Rozdělení pájení:

a) měkké – teplota pájky do 500°

- jedná se o slitiny olova a cínu (pevnost 20 – 60 MPa )

- spojujeme měkké oceli , dodávají se ve formě litých tyčí, housek, drátů, pásů, fólií

a trubiček plněný tavidlem.

- spoj nesmí být vystavován vysokým teplotám a velkému mechanickému namáhání

- nejčastěji používáno v elektrotechnickém průmyslu

b) tvrdé – teplota tavení nad 500°

- spoje jsou pevnější

- max. napětí 400 MPa

- pájky – měděné, mosazné, stříbrné, k pájení oceli, šedé litiny

- spojujeme měkké, tvrdé oceli , neželezné kovy

Pro jakost pájeného spoje má rozhodující význam použití vhodné pájky, vhodná úprava stykových ploch, tavidla a pájedla.

Pájky

Jsou přídavným materiálem tvořící pájený kov.

Musí mít tyto vlastnosti:

smáčivost – musí být schopna se základním materiálem

vzlínavost – musí vyplňovat spáry působením kapilárních sil

zabíravost – vyplňuje spáru mezi spojovanými součástmi

Úprava stykových ploch

Plochy musí být odmaštěné, očištěné, zbavené oxidů, při spojování tenkých plechů provádíme úpravy přeplátováním.

Tavidla

Jsou chemické prostředky, zlepšující snášivost pájek a chránící pájku před oxidací.

Měkké pájení – salmiak, kyselina chlorovodíková,, kalafuna

Tvrdé pájení – borax a směs boraxu a kyseliny borité

Pájedla -  příklady :

Měkké pájení

Kladívkové

Měděný hrot se ohřívá plamenem, elektricky nebo v peci

Pájecí hořák

Plamen ohřívá pouze stykové plochy, pájka se tak taví.

Kapilární

Součásti se ohřívají i pájejí v peci s ochrannou atmosférou nebo ve vakuu.

Elektrické pájky

Výkon od 50 – 150 W, používané v klempířství a elektrotechnice.

Tvrdé pájení

Elektrické odporové kleště

Součásti s vloženou pájkou a tavidlem se vkládají mezi čelisťové nebo hrotové elektrody. Pájka se taví od zahřátých součástí a zatéká do spáry.

Vakuová pec

Užívá se u pájek, které neobsahují těkavé složky

Solná lázeň

Součásti s vloženou pájkou se ponoří do teplé solné lázně, která většinou obsahuje tavidlo