04 Lepení

Jedná se o moderní způsob spojovaní kovů a jiných technických materiálů.

Výhody lepeného spoje:

- lepidla jsou levnější – nezpůsobují vznik koroze

- můžeme spojovat různorodé materiály

- není zeslabován  nosný průřez spojovaných součástí

- technologický postup je jednodušší

Kvalita  lepidla je závislá především:

- druhu použitého lepidla

- na dobré přilnavosti lepidla na spojované povrchy

- rovnoměrnosti tloušťky nanášeného lepidla (velká tloušťka zhoršuje pevnost spoje)

- čistotě povrchu spojovaných ploch

Z hlediska konzistence je lze rozdělit na:

- lepidla tekutá

- lepidla pastovitá

- lepidla prášková

- lepidla pěnová

- lepící filmy a lepící pásky

Příklady úprav lepených ploch

Jakost lepeného spoje závisí především na adhezi -  přilnavosti lepidla, tj. na jeho zakotvení v povrchu stykových ploch, které je podmíněno mezimolekulárním napětím vznikajícím na hranici mezi lepidlem a spojovanou součástí.

Na kvalitu a pevnost lepeného spoje má vliv také koheze – soudržnost po vytvrzení lepidla.

Těmto vlastnostem nejlépe odpovídají epoxidové pryskyřice.

Vliv tloušťky lepidla na pevnost spoje

Technologický postup při lepení

1. Úprava stykových ploch

2. Plochy očistíme mechanicky nebo chemicky

3. Naneseme lepidlo a zafixujeme, necháme vytvrdit

Praktické příklady lepených spojů

Spojování plastů

1)Svařováním

a) horkým vzduchem

Přídavný materiál se neodtavuje jako při svařování kovů, ale je za plastického stavu vtlačován do svarové spáry. Svařujeme tak tvrdý i měkčený PVC, polyamid, polypropylen, polystyrén, polymethylakrylát.

b) dotykovým teplem topného tělesa

Spoj ohřejme na teplotu 200 až 300°C, svar vzniká stlačením, které většinou působí přítlačný váleček

c) tepelnými impulsy

Spojované fólie se v krátkých časových intervalech ohřívají elektricky vytápěným pásem. Svařujeme fólie z PVC, polyamidu apod.

d) svařování utavením

Sálavé teplo plamene utavuje úzká pásma, které vyčnívají z upínacích lišt

e) svařování třením

Princip shodný se svařováním kovových technických materiálů. Teplo potřebné k dosažení svařovací teploty se uvolňuje při tření stykových ploch. Po natavení plastu se zastaví rotační pohyb a svar vzniká stlačením. Třením se spojují součásti z tvrdého PVC a polymethylakrylátu.

f) svařování ultrazvukem

Pracovní hrot koná ultrazvukový pohyb 20 – 30 kHz, a současně vyvíjí svařovací tlak, svařuje se bodově i švově.

2) Lepením

Lepením spojujeme součásti ze všech druhů plastů. Stykové plochy se mechanicky očistí, zdrsní a chemicky odmastí. Postup je stejný jako při spojování kovů.