- Povrchové úpravy

Koroze je rozrušování materiálu vzájemným chemickým nebo fyzikálně chemickým působením materiálu a okolního prostředí, které může být pevné, kapalné nebo plynné

Účinky koroze se projevují změnami vlastností materiálu. Zhoršují se zejména vlastnosti mechanické, materiál křehne, praská a mění se jeho tvar a rozměry.

Pouze dokonalá a vhodně zvolená ochrana materiálu prodlužuje více než dvojnásobně životnost strojních součástí.

Optimální ochrana nešetří pouze energii a suroviny, ale také lidskou práci

Způsoby ochrany proti korozi

a) Ochrana vhodnou volbou materiálu

  - nespojovat elektrochemicky rozdílný materiál

  - volit korozivzdorný materiál tam, kde by jina protikorozní ochrana byla obtížná

b) Ochrana konstrukční úpravou

-      pro součásti pracující v agresivním prostředí předepisovat kvalitnější opracování

-      při spojování používat nekorodujících tavidel

-      neumožňovat nevhodným spojením materiálu vznik korozního makročlánku

c)  Ochrana úpravou korozního prostředí

-      odstranění korozního činitele (odstranění vody nebo snížení vlhkosti)

-      přidáním látky, zpomalující korozi (chromany, dusitany)

d)  Elektrické ochrany

-      využívá se účinků stejnosměrného elektrického proudu, který omezuje

elektrochemickou korozi

e) Ochrana povrchovými úpravami

1) Ochranné povlaky z vrstvy kovů

α) ponorem do lázní z roztavených kovů

- patří k nejstarším způsobům protikorozní ochrany. Ponorem se vytvářejí povlaky především ze Zn,Sn a Pb

β) plátování- vytváří se vrstva ochranného kovu přiválcováním, obléváním apod.

γ) žárové stříkání (metalizování)

-  metalizováním vytváříme kovové povlaky na součástech z kovů i nekovů  Ochranný kov se přivádí do stříkací pistole v podobě drátu, prášku nebo v tekutém stavu

δ) pokovování amalgámem

- zastaralý způsob, sloučeniny kovů s rtutí se nanesou na upravený povrch, vypálením se povrch zbaví rtuti

ε)  pokovování difuzí

-  korozivzdorná ochrana vzniká difundováním ochranného kovu do součástí

ζ) pokovování parami kovů

-  kovové páry se získávají vypařováním kovů, ten pak kondenzuje na   součástech

η) galvanické pokovování

-  ochranné kovové povlaky z čistých kovů i slitin vznikají v kovových součástech následkem elektrolýzy. Nejčastěji vytváříme povlaky ze Zn, Cd, Cu, Ni, Cr, Ag, Sn, méně často z Au, Pb, Sb

2)  ochranné povlaky z vrstvy nekovů

α) oxidace

- v oxidační lázni se tvoí na povrchu součástí oxidy, které chrání součásti před    korozními činiteli

β) chromátování

- pasivuje se povrch, vzniká velmi tenká vrstva chromanů

γ) fosfátování

- ocelové, hliníkové a zinkové součásti jsou chráněny krystalickým povlakem

fosforečnanů

δ) difúzní sírování

- využívá se stejného principu jako při difúzním pokovování

ε) smaltování

- smaltují se nejčastěji litinové a ocelové součásti. Smalt je natavený povlak

z borsilikátových skel s chemickou stálostí odolný proti kyselinám

ζ) povlaky z nátěrových hmot

- jsou nejlevnější povrchovou ochranou součástí proti korozi. Jsou tvořeny většinou několika povlaky – základním a vrchním

Nanášení se provádí nejčastěji stříkáním, válečkem nebo štětcem.