Hoblování, obrážení, protahování a protlačování

Podstata hoblování :

Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem ( hoblovacím nožem), přičemž hlavní pohyb je přímočarý , vratný a koná jej převážně obrobek.

Vedlejší posuv je přerušovaný, vykonává jej převážně také obrobek a je kolmý na směr hlavního pohybu.

Podstata obrážení :

Obrážení je druh hoblování, při kterém hlavní pohyb vykonává nástroj umístěný ve smýkadle, posuv koná obrobek na konci vratného zdvihu smýkadla. Může být přímočarý nebo kruhový.

Výhodou hoblování a obrážení je jednoduchý, levný nástroj i stroj, snadné ostření nástroje a možnost odebírání velkých třísek na jeden záběr.

Podstata protahování a protlačování

Patří k produktivním způsobům obrábění, které se uplatňují zvláště v sériové a hromadné výrobě. Vyrábějí se přesné kruhové nebo tvarové díry, drážky v nábojích, vnitřní ozubení případně přesné vnější povrchy.

Protahovat lze vnitřní i vnější plochy.

Geometrie protahovacích a protlačovacích nástrojů.

Protahovák má část upínací, vodící, řeznou (její průřez se postupně zvětšuje), kalibrovací a zadní. Zuby protahováku jsou přímé nebo ve šroubovici pro šroubovité drážky. Počet zubů se řídí převýšením zubů a hloubkou protahovaného tvaru..