01 Dokončovací práce na soustruhu

Účelem dokončovacích prací na soustruhu je dosáhnout dokonalé jakosti obrobených ploch, vysoké rozměrové přesnosti i přesnosti geometrie tvaru.

ROZDĚLENÍ:     	  1) Jemné soustružení

2) Leštění

3) Pilování

4) Škrabání

5) Válečkování

6) Rýhování a vroubkování

JEMNÉ SOUSTRUŽENÍ:

- se provádí jednobřitým nástrojem, jehož řezná část je opatřena  SK, řeznou keramikou nebo diamantem

- soustruhy musí mít velkou tuhost,  statické i dynamické vyvážení všech rotujících částí

- jemné soustružení je charakteristické:

- malou hloubkou řezu  h (mm)

- malými hodnotami posuvu s (mm/ot.)

tzn. odebírá se velmi malý průřez třísky S

- velkou řeznou rychlostí  v (mm/min.)

Výsledný obrobený povrch je kovově lesklý a čistý. V povrchové vrstvě vznikají minimální deformace, protože teplota řezání je nižší, čímž je zaručena stálost obrobené plochy z přesnosti požadovaných rozměrů. Přídavek na dokončování je 0.15 -  0.25 mm.

LEŠTĚNÍ

- se zvyšuje lesk a vzhled obrobené plochy snižováním drsnosti povrchových 	   nerovností

- výběr materiálu je zanedbatelný

- leštěním nezvýšíme geom. přesnost součásti

- se provádí brusným papírem ručně nebo pomocí dřevěné svěrky

- na leštění oceli s neželezných kovů se používá brusný papír s vrstvou karbidů křemíku

- leštění se v tech. postupu zařazuje před povrchovou úpravu kovu jako jsou: chromování, niklování, zinkování, chemická úprava, nátěry apod.

PILOVÁNÍ:	-     pilováním lze dokončovat povrch jen tehdy nekladou – li se velké

požadavky na přesnost gem. tvaru a rozměry obrobku

- při pilování je obtížné dodržovat stálý tlak pilníku na obrobek, čímž se   vytváří nesprávný geom. tvar

- častěji se pilováním odstraňují otřepy z obrobených ploch, sražení a zaoblují se ostré hrany

ŠKRABÁNÍ:	- k dokončování tvarových ploch se používá rovněž škrabáků. Proti pilníku 	   má výhody, že může odřezávat větší vrstvu mater. a lze jej použít při 	 	   dokončování děr

VÁLEČKOVÁNÍ:

Válečkováním rotačních součástí se získá zvýšená jakost obrobené plochy, zvýšení meze únavy, včetně intenzity koroze. V povrchové vrstvě válečkované plochy probíhá plastická deformace, při níž se snižují vyvýšeniny a zaplňují prohlubeniny, současně se tato vrstva zpevní . Hloubka zpevnění závisí na tlaku, který se na obrobenou plochu vyvine jedním nebo současně více válečky. Válečky jsou přitlačovány mechanicky nebo hydraulicky.

RÝHOVÁNÍ A VROUBKOVÁNÍ:

Rýhováním a vroubkováním se zdrsňují válcové, popřípadě i jiné části držáků a rukojetí některých měřidel a přístrojů, hlav šroubů, matic, průbojníků, aby se lépe držely rukou

Navíc lze vhodným zdrsňováním zlepšit i vzhled povrchu součástí.

Rýhování: 	-     se na povrchu obrobku vytváří podélné drážky (rýhy) ve směru jeho osy

- tímto způsobem se zdrsňují převážně krátké plochy

- používá se rýhovačů, má kalené ocelové kolečko na jehož obvodu jsou vyfrézovány přímé břity, je otočně uloženo na čepu držáku, rýhovací

- -   kolečka mohou mít různou rozteč břitů, které se řídí průměrem a šířkou rýhované části obrobku

- jakost zdrsnění plochy závisí na správném ustavení a upnutí rýhovače

- pro plochy kratší, než je šířka rýh kolečka ustavujeme nástroj kolmo k ose do osy soustružení, u ploch širších než je rýhovací kolečko nástroj mírně vytočíme