Niklmetalhydridové (NiMH) akumulátory

Jsou v podstatě obdobou niklokadmiových akumulátorů. Byly vyvíjeny na základě požadavků na vyšší kapacitu akumulátoru při stejném objemu a s ohledem na zátěž životního prostředí. Vzhledem k náhradě těžkého kovu (kadmia) za směs jiných kovů, mají tyto akumulátory některé vlastnosti rozdílné od svých předchůdců.

Ve srovnání s NiCd jsou hlavními přednostmi NiMH akumulátorů:

- větší kapacita získaná z článku shodných rozměrů (až o 40%)

- menší zátěž pro životní prostředí (na rozdíl od NiCd akumulátorů ty metalhydridové neobsahují kadmium)

- absence tzv. paměťového efektu

- malý vnitřní odpor v porovnání s lithiovými akumulátory (až 10× nižší).

Nevýhody:

- menší rozsah mechanických odolností

- větší samovybíjení (lehce větší než u NiCd akumulátorů a výrazně větší než u akumulátorů Li-Ion), neplatí pro typy označované jako RTU baterie

- větší vnitřní impedanci – základní typy nejsou vhodné pro velmi rychlé nabíjení a extrémně velké vybíjecí proudy (max. dvoj až trojnásobek kapacity)

- nižší rozsah pracovních teplot - zaručená funkce je do -10C°

- vyšší hmotnost ve srovnání s NiCd a Li-Ion.

Vývoj NiMH akumulátorů jde neustále dopředu, a jejich vlastnosti se stéle zdokonalují.

Způsoby nabíjení NiCd a NiMH

Je několik metod jejich nabíjení, přičemž dobré nabíječky většinou využívají kombinace alespoň 2 metod. Nejčastěji používaným způsobem je sledování poklesu napětí v konci nabíjení v kombinaci se sledováním změny teploty nabíjeného článku, popř. s časovačem.

# Text boxes

Srovnání nabíjecí charakteristiky NiCd a NiMH akumulátorů

Vybíjecí charakteristiky alkalické baterie a NiMH  akumulátoru